Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PELLETU

WYMAGANIA DLA PELLETU KLASY JAKOŚCI EN plus A1 lub DIN PLUS

| PARAMETR | JEDNOSTKA | Wymagania klasy jakości EN plus A1 |
| --- | --- | --- |
| Średnica | mm | 6 (+1, - 1) |
| Długość | mm | 3,15-40 |
| Gęstość nasypowa | Kg/m3 | 600≤BD≤750 |
| Zawartość drobin <3,15mm | % | ≤0,5 |
| Wytrzymałość Mechaniczna | % | ≥98 |
| Zawartość popiołu | % | ≤1,0 |
| Wilgotność | % | ≤ 10 |
| Wartość opałowa | MJ/KG | ≥16,5 (4,6 kWh/kg) |
| Zawartość Azotu | % | ≤ 0,3 |
| Zawartość siarki | % | ≤0,04 |
| Zawartość chloru | % | ≤0,02 |
| Temp. popiołu powstałego Przy spalaniu w 815 stopni C | °C | ≥1200 |
| Arsen | mg/kg | ≤ 1 |
| Kadm | mg/kg | ≤ 0,05 |
| Chrom | mg/kg | ≤ 10 |
| Miedź | mg/kg | ≤ 10 |
| Lit | mg/kg | ≤ 10 |
| Rtęć | mg/kg | ≤ 0,1 |
| Nikiel | mg/kg | ≤ 10 |
| Cynk | mg/kg | ≤ 100 |

Zamawiający wyklucza możliwość dostawy pelletu pochodzenia rosyjskiego lub białoruskiego. Pellet powinien spełniać wymagania klasy jakości EN plus A1 lub DIN plus.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. wymagania. Pellet tylko z czystej trocinydrewnianej. Zastrzega się, aby towar był zapakowany w opisanych, również w języku polskim workach  15 - 20 kg, ułożony na paletach ok. 1000 kg i zabezpieczony warstwą folii przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi. Możliwość oferowania pelletu liściastego, iglastego i mieszanego. Dostawa i rozładunek po stronie Wykonawcy i w jego zakresie technicznym.